80735-N耐腐高温碟簧产品外形尺寸及载荷数据

高温（耐腐）碟簧产品所适用的最高温度为600℃（螺栓温度）,介质温度可达1000℃。

高温碟簧产品的材料应为进口高温热作合金钢DAC。

80735-N耐腐高温碟簧产品外形尺寸及载荷数据：

80735-N耐腐高温碟簧-M14

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.5 | 14.5 | 4.3 | 0.3 | 28350(N) | 52660(N) | 68450(N) |
| 建议压平载荷： |  | 55400(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M16

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.0 | 16.5 | 5.1 | 0.3 | 35750 (N) | 67960(N) | 89910(N) |
| 建议压平载荷 |  | 69900(牛顿) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M18

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.6 | 18.6 | 5.9 | 0.3 | 44120(N) | 83480(N) | 105000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 85000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M20

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.0 | 20.8 | 6.1 | 0.3 | 32300(N) | 70700(N) | 91100(N) |
| 建议压平载荷： |  | 73500(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M22

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.0 | 22.8 | 7.4 | 0.4 | 67700 (N) | 145750(N) | 192000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 147000(牛顿) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M27

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.0 | 27.8 | 8.4 | 0.4 | 105000(N) | 150220(N) | 193000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 155000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M30

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.0 | 30.8 | 9.5 | 0.5 | 137500(N) | 211630(N) | 275000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 218000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M32

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.0 | 32.8 | 10.7 | 0.6 | 147000(N) | 312180(N) | 398500(N) |
| 建议压平载荷： |  | 315000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M33

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.0 | 33.8 | 10.6 | 0.6 | 135310(N) | 296691(N) | 366500(N) |
| 建议压平载荷： |  | 305000(牛顿) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M36

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.5 | 36.8 | 11.5 | 0.5 | 129000 (N) | 251827 (N) | 363000 (N) |
| 建议压平载荷： |  | 259000牛顿 |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M36(B)

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.5 | 36.8 | 11.5 | 0.5 | 63000 (N) | 111827 (N) | 146000 (N) |
| 建议压平载荷： |  | 125000牛顿 |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M38

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.5 | 38.5 | 12 | 0.6 | 168000(N) | 327558(N) | 391000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 331000牛顿 |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M39

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.0 | 39.6 | 13 | 0.5 | 132000(N) | 348621(N) | 453000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 379000牛顿 |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M40

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.0 | 40.8 | 14 | 0.7 | 392000(N) | 575718 (N) | 691000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 579000牛顿 |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M42

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.0 | 43.0 | 14.6 | 0.7 | 279600(N) | 560124(N) | 727000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 567000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M45/46

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.0 | 46.4 | 14.6 | 0.7 | 239000(N) | 516500(N) | 671000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 521000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M48

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.0 | 49.0 | 14.8 | 0.9 | 286700(N) | 567343(N) | 737500(N) |
| 建议压平载荷 |  | 573000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M52

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.0 | 53.0 | 15.8 | 0.9 | 292000(N) | 609247(N) | 792000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 567000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M54

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.0 | 55 | 16.2 | 0.9 | 333000(N) | 638380(N) | 744000(N) |
| 建议压平载荷： |  | 641000牛顿 |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M56

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.0 | 57.0 | 16.5 | 1.0 | 375000(N) | 729132(N) | 1093000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 729000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M64

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.0 | 65.5 | 20.0 | 1.3 | 610100(N) | 1189943(N) | 1553000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 1195000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M70

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.0 | 71.5 | 22.0 | 1.3 | 771000(N) | 1289943(N) | 1542000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 1285000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M70(C)

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.0 | 71.5 | 19.0 | 1.1 | 332000(N) | 403720(N) | 425000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 405000(N) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M80

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133.0 | 81.2 | 22.5 | 1.5 | 766100(N) | 1488708(N) | 1921000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 1488000(牛顿) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M90

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140.0 | 92 | 23.5 | 1.5 | 945000(N) | 1682655（N) | 1962000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 1699000(牛顿) |  |  |  |  |

80735-N耐腐高温碟簧-M100

| 外径（mm） | 内径（mm） | 厚度（mm） | 行程（mm） | 最小载荷 | 设计载荷 | 最大载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151.0 | 103 | 25 | 1.7 | 1136000(N) | 2093032(N) | 2271000(N) |
| 建议压平载荷 |  | 2110000(牛顿) |  |  |  |  |

| 安装前 安装后 | A、使用温度（螺栓温度）：600℃；介质温度1000℃。 B、80735-N预紧碟簧表面经纳米级低热扩散涂层技术处理，无须使用任何防烧结润滑剂即可保持10年内不会生锈烧结。 C、重复使用次数：不低于5次。每次按原扭力上紧并将碟簧压平即可使碟簧处于工作状态（如左图）。 |
| --- | --- |